# AHŞAP PİKNİK MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tüm imalatlar TSE (TS EN 7941) belgeli  olacaktır.

# *  Ahşap kısımlar 45x90mm. kesitli projesindeki gibi farklı ebatlarda fırınlanmış 1. Sınıf Sarı Çam (Pinus Silvestris )  keresteden imal edilecektir.

# *  Tüm oturma ünitesi ve masa tablası kısımları ahşap malzemeden oluşacaktır.

# *  Masa tablasında tabla merkezi ile ayaklar arasında kullanılacak bir metal destek ile esneme en aza indirilecektir.

# *   Sistemde kullanılan tüm cıvata ve somunlar galvaniz kaplı olacaktır.

# * Tüm metal aksamlar polyester esaslı elektrostatik toz boya ile fırınlanmak suretiyle boyanacaktır.

# * Tüm ahşap aksamlar insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır ve arsenik içermeyen  Tanalith-E  maddesini içeren çözelti ile  yaklaşık 12 atmosferlik hidrolik basınç uygulamasıyla vakum emprenye işlemine tabi tutulacaktır. Bu işlem sonucunda ahşap yeşil renk alacaktır.